SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

WYKONANIE IMPREGNACJI OGNIOCHRONNEJ ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ I PODDASZY BUDYNKU ZAMKU KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU

KOD CPV 45000000-7 Warunki ogólne

45453100-8  Roboty remontowe

SPIS TRESCI:

1.0. Cześć ogólna

2.0. Materiały

3.0. Sprzęt

4,0. Transport

5.0. Wykonanie robót

6.0. Kontrola jakości robót

7.0. Obmiar robót

8.0. Odbiór robót

9.0. Podstawa płatności

10.0. Przepisy związane

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót impregnacyjnych w celu zabezpieczenia drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz elementów drewnianych poddaszy  od ognia oraz zagrożeń biologicznych w zabytkowym obiekcie jakim jest zamek Książ w Wałbrzychu

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności mające na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe i biologiczne drewnianych elementów więźby dachowej i poddaszy .

1.4. 0kreslenia podstawowe.

Określenia podstawowe sa zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi w pkt. I. Wymagania ogólne.

1.5. 0gólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania, zgodność  normami zaleceniami producenta środków zastosowanych do wykonania , oraz dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz służby ochrony zabytków . Ogólne wymagania podano w p. 1.

2.0. MATERIAŁY

Wszystkie środki chemiczne musza posiadać aktualna aprobatę techniczna lub certyfikat ITB oraz atest PZH.

2.1. Preparat POLICHRON DREWE

Atest PZH nr HK/B-1740/01/2006, Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7257/2007.

Impregnat ogniochronny do drewna oraz do zwalczania grzybów pleśniowych i owadów.

Przeznaczenie – impregnacja drewna budowlanego w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi.

Charakterystyka – bezbarwna  ciecz niepalna o szerokim spektrum działania ogniochronnego i biobójczego w stosunku do grzybów pleśniowych i owadów . Roztwór penetruje w głąb drewna a także  tynków i murów, niszcząc zarodniki pleśni.

Charakterystyka toksykologiczna - nietoksyczny [ V kl. Toksyczności ], ulega biodegradacji, nie zawiera fenoli.

Preparat w opakowaniach 1 l i 5 litrów stanie gotowym do użytku bez rozcieńczania.

Jako preparat ogniochronny: Drewno zabezpieczone preparatem POLICHRON DREW uzyskuje właściwości materiału niezapalnego. Preparat uzyskał klasę materiału niezapalnego w zakresie właściwości dotyczących reakcji na ogień oraz NRO (nierozprzestrzeniające ognia) dla ścian zewnętrznych drewnianych zabezpieczonych preparatem.
 - Jako preparat grzybobójczy: zabezpiecza drewno przed grzybami domowymi. Może być stosowany w 1 i 2 klasie zagrożenia korozją biologiczną. Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Zastosowany, nie powoduje obniżenia wytrzymałości drewna, nie przenika przez powłoki farb i nie powoduje korozji stali.

3.0. SPRZET.

Roboty wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.0. TRANSPORT.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami  transportu.

5.0. Wykonanie robót

5.1. Impregnacja elementów drewnianych .

Drewno do pokrycia lakierem musi być suche najlepiej odżywiczone nie malowane wcześniej żadnymi lakierami. Powierzchnie do malowania należy przygotować przez przeszlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym powinny być gładkie i dokładnie oczyszczone z pyłu.

Lakier przed użyciem należy starannie wymieszać - jest gotowy do stosowania w postaci handlowej.Lakier nakłada się pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem.
Prace wykonywać w temperaturze powyżej +10oC.Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy zachować przerwę ok. 2 godzin, powierzchnię polakierowaną przeszlifować drobnoziarnistym papierem (nr 180-240) i dokładnie oczyścić z kurzu.
Czas schnięcia 1 warstwy w pokojowej temperaturze wynosi ok. 1 godziny, natomiast powłoki złożonej z 2-3 warstw ok. 6 godzin.

Lakier można przebarwiać stosując pasty pigmentowe .Wydajność: 8-10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu.

Zabezpieczenie przed działaniem ognia oraz grzybobójcze uzyskuje się po nałożeniu co najmniej 500 gram (0,5 l) preparatu na 1 m2 zabezpieczanej powierzchni przy metodzie powierzchniowej i 3 kg preparatu na 1 m3 drewna przy metodzie ciśnieniowo-próżniowej.
Do samego zabezpieczenia grzybobójczego wystarczy nałożenie 300 g preparatu na m2 zabezpieczanej powierzchni.

Elementy zabezpieczone środkiem mogą być stosowane również w pomieszczeniach, w których przechowywana jest żywność lub pasza, lecz po wyeliminowaniu bezpośredniego kontaktu użytkowników i żywności z zaimpregnowaną powierzchnią.

Podczas stosowania preparatu należy zachować ostrożność, nie jeść, nie pić. Po każdym kontakcie ze skórą należy dokładnie umyć miejsce zabrudzenia wodą z mydłem. Jeżeli podczas stosowania lub po zastosowaniu poczujesz się niezdrowo skontaktuj się z lekarzem, pokaż opakowanie z etykietą.

Opakowania należy dokładnie wypłukać i po tej czynności można je usuwać jako odpad opakowaniowy. Pomieszczenia zamknięte, w których stosuje się preparat należy wietrzyć do zaniku zapachu, przy nakładaniu należy stosować rękawice lateksowe i ubranie robocze.

Pomieszczenia w których wykonywano impregnację mogą być użytkowane po całkowitym wyschnięciu preparatu. Po zakończeniu prac narzędzia umyć ciepłą wodą.

5.2. Środki bezpieczeństwa.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Przestrzegać ogólnych przepisów BHP i p. poż. Szczegółowe dane dotyczące bezpieczeństwa podane są w karcie charakterystyki preparatu chemicznego.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI

Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania prac notować w dzienniku budowy. Kontrole prowadzić na bieżąco. Wszystkie preparaty powinny być zaksięgowane w książce magazynowej. Preparaty stosować zgodnie z normami i ich przeznaczeniem. Sprawdzić termin ważności preparatu.

7.0. OBMIAR

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 .powierzchni.

Ilość  robót określa się na podstawie projektu, zmian zaaprobowanych i obmiaru z natury.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Podano w OST (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót powinien odbywać sie przed wykonanie innych robót wykończeniowych.

8.3. Roboty  impregnacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg

zasad podanych w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

Podstawę odbioru powinny stanowić;

- dziennik budowy,

- zaświadczenie o jakości preparatów,

- protokół odbioru robót zanikających.

9.0. PODSTAWA PŁATNOSCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt. 9.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. „Ustawy".

10.2. Rozporządzenia

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. „Rozporządzenia”