Przedsiębiorstwo ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

Spółka z o.o.

PROJEKT   BUDOWLANY

Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych więźby dachowej i poddaszy

OBIEKT :			budynek główny - zamek

ADRES:			ul. Piastów Śląskich 1

58-306 WAŁBRZYCH

INWESTOR:	Przedsiębiorstwo ZAMEK KSIĄŻ

w Wałbrzychu Spółka z o.o.

PROJEKTANT :	   mgr inż. Marcin NOWAK

Wałbrzych, dnia 05 stycznia 2010 roku

Wałbrzych,  dnia 05 stycznia 2010 roku

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).

OŚWIADCZAM

że projekt  budowlany : impregnacja ogniochronna elementów drewnianych więźby dachowej i poddaszy  budynku głównego -  zamku

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy  technicznej.

projektant

Spis treści

I. Opis techniczny

                - dane ogólne

                - Dane techniczne

                - Opis stanu istniejącego

                - opis stanu projektowanego

OPIS TECHNICZNY

DO  PROJEKTU

impregnacja ogniochronna elementów drewnianych więźby dachowej i poddaszy  budynku głównego -  zamku Książ w Wałbrzychu

- DANE OGÓLNE

1.1. Obiekt ;			budynek główny - zamek

1.2. ADRES:			ul. Piastów Śląskich 1 58-306 WAŁBRZYCH

1.3. INWESTOR:			Przedsiębiorstwo ZAMEK KSIĄŻ w Wałbrzychu

Spółka z o.o.

1.4. FAZA DOKUMENTACJI: 	Projekt budowlany

1.5.Termin Realizacji :		styczeń  2009 roku

- DANE TECHNICZNE

Budynek  – ZAMEK

- powierzchnia użytkowa				  10.980 m2

- powierzchnia zabudowy				    3.400 m2

- kubatura							138.000 m3

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Opis ogólny

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego  elementów drewnianych więźby dachowej oraz elementów drewnianych poddaszy ( strychów ) budynku zamkowego.

Główna budowla kompleksu, zbudowana na cyplu skalnym w zachodniej części zespołu zamkowego, od pierwotnego zamku dolnego pełniącego później funkcje podzamcza oddzielona suchą fosą. Od strony wschodniej przed budynkiem na splantowanym terenie znajduje się dziedziniec zwany Honorowym połączony mostem z dziedzińcem podzamcza. Budowla 5 kondygnacyjna z 2 poziomami piwnic. Zbudowany z kamienia łamanego i cegły, dach dwuspadowy kryty blachą miedzianą i dachówką ceramiczną (3 wieże). Obecnie użytkowane są tylko 3 piętra od1 do 3 (ok. 8.800 m2).

W budynku organizowane są imprezy okazjonalne. Istniejąca trasa turystyczna prowadzi przez sale ciągu barokowego na 1 piętrze, sale wystawowe Biura Wystaw Artystycznych i tarasy zamkowe. Około 1.800 m2 powierzchni użytkowej budynku jest dzierżawione lub podnajmowane różnym podmiotom gospodarczym.

Na 2 poziomie piwnic zlokalizowana jest kotłownia C.O. oraz zawór gazowy (przybory gazowe tylko w pomieszczeniu kuchni położonej na 1 poziomie piwnic).

Na 1 poziomie piwnic znajduje się główna rozdzielnia elektryczna na budynek, ponadto na każdym piętrze (do poziomu trzeciego) znajdują się tablice bezpiecznikowe. Piętra 4 i 5 nie posiadają czynnej instalacji elektrycznej.

Budynek posiada tzw. „suche piony” jednak nie są one spięte w poziomie, brak wyposażenia skrzynek hydrantowych.

Zamek posiada 2 dźwigi (towarowy i osobowy). Zapewniają one komunikację z każdym piętrem od 2 poziomu piwnic do poziomu 5 kondygnacji.

Budynek posiada system sygnalizacji włamań (SWW) – obecnie niesprawny oparty na systemie czujników ruchu. Centralka alarmowa mieści się na parterze w portierni.

Centralka telefoniczna ( telefonia „DIALOG”) zlokalizowana jest w ww. portierni i zapewnia łączność wewnętrzną i zewnętrzną dla przedsiębiorstwa.

Opis konstrukcji dachu i ocena stanu technicznego.

Dach stanowi połać  wielospadową , mansardową  pokrytą blachą miedzianą wsparty o drewniany  ustrój konstrukcyjny na pełnym deskowaniu .  Więźba dachowa  jest konstrukcją ciesielską i stanowi system wiązarów belkowych krzyżujących się ze sobą.    Konstrukcja zwięczenia w postaci trzech wieży kopuły  stanowi odrębny system konstrukcyjny wielopoziomowej konstrukcji . Wieże pokryte są dachówka karpiówką ceramiczną .

Elementy drewniane  konstrukcji więźby noszą widoczne ślady impregnacji z lat poprzednich

Ocena stanu technicznego

Konstrukcja więźby

Konstrukcja drewniana więźby dachowej znajduje się w dobrym stanie technicznym. Elementy drewniane noszą widoczne ślady impregnacji , jedynie sposób i zastosowane środki impregnacyjne dla zabezpieczenia drewna zarówno pod względem biologicznym jak i przeciwpożarowym jest nieznana

Wobec braku możliwości stwierdzenia stanu zabezpieczenia ogniochronnego elementów drewnianych więźby dachowej zalecane  jest  wykonanie impregnację  drewnianych elementów środkiem zabezpieczającym biologicznie ( owady , pleśnie i  grzyby) oraz przeciwpożarowo.  Środkiem posiadającym atest pełnego zabezpieczeni zarówno biologicznie jak i pożarowo.

- OPIS  STANU  PROJEKTOWANEGO

Przewiduje się wykonanie  całkowite zabezpieczenie konstrukcyjnych elementów drewnianych więźby dachowej i pomieszczeń strychowych środkiem  IMPREGNAT OGNIOCHRONNY POLICHRON DREW
POLICHRON DREW przeznaczony jest do zabezpieczeń ogniochronnych i grzybobójczych wszystkich elementów drewnianych bez względu na rodzaj drewna. 
Ma zastosowanie do zabezpieczeń konstrukcji szkieletowych budynków tam gdzie nie jest istotny efekt dekoracyjny, do więźby, ścian działowych i przepierzeń, połaci dachowych krytych np. gontem dachowym, drewnem okorowanym itp. podsufitek, ścian działowych, przepierzeń, pergoli.
Aprobata Techniczna ITB nr ITB nr AT-15-7525/2007
Krajowa Deklaracja Zgodności nr 14a/2007 z dnia 25.05.2007 r.
Certyfikat Zgodności ITB-01580/W

- ZAKRES PRAC   REMONTOWYCH

Prace  remontowe obejmować będą swym zakresem następujące czynności:

- Oczyszczenie  elementów więźby dachowej

- Dwukrotne pokrycie konstrukcji więźby dachowej impregnatem

- Oczyszczenie  elementów drewnianych strychów

- Dwukrotne pokrycie elementów drewnianych strychów impregnatem

- WARUNKI BHP

W trakcie pracy środkiem impregnacyjnym przestrzegać zaleceń instrukcji stosowania i postępowania w trakcie pracy środkiem wyszczególnionych w karcie aprobaty technicznej ITB AT – 15-7257/2007

Wałbrzych , 05 styczeń 2010 rok.		Projektant

ZAŁĄCZNIKI

|  | [Ramka1] [Ramka2] |
| --- | --- |